| cahier des charges ¦ isolation ISOLATION DES TOITURES INCLINEES KNAUF INSULATION TP 138 | Reference : | SB08-A03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 2.0 | FR |
|  | Pages : | 3 |  |
|  | Release date : | 10.09.2014 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.1. isolation en laine de verre des toitures inclinées

Ces prescriptions pour cahier des charges décrivent la mise en œuvre d'une isolation thermique et acoustique en laine de verre dans une toiture à versants, en construction neuve comme en rénovation.

2. GENERALITES

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les isolants en laine minérale répondront à la norme EN 13162 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification.

2.2. Recommandations particulières

Les emplacements prévus pour la pose des isolants seront propres, secs et exempts de tous résidus pouvant nuire à leurs performances (pont thermique, défaut d'étanchéité, débris pouvant provoquer des déchirures, etc.).

L'isolation sera impérativement mise en œuvre de façon continue en évitant toute interruption susceptible de provoquer des points froids. Une attention particulière sera portée à la réalisation des raccords entre l'isolation de la toiture et celle des parois adjacentes.

Les membranes pare-vapeur seront posées de façon parfaitement jointive. Aucun percement ne sera autorisé. Les jonctions au niveau des lés et les raccords avec les parois adjacentes seront rendues parfaitement étanches au moyen des bandes adhésives prévues à cet effet.

Si ces conditions ne peuvent être respectées, le sous-traitant sera tenu d’en informer le maître d'ouvrage qui prendra ses dispositions.

3. DESCRIPTION DES MATERIAUX

3.1. Membrane de sous-toiture

### 3.1.1 Ecran KNAUF INSULATION HQ PREMIUM

Membrane en polypropylène de couleur bleue et hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). La membrane sera étanche à l’eau et à l’air. Sa valeur Sd très faible autorisera une perméabilité très importante au passage de vapeur d’eau.

| Dimensions : | 50 x 1,5 | m |
| --- | --- | --- |
| Poids : | 180 [EN 2286-2] | gr/m² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) : | ≤ 0,03 | m |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | E [EN 13501-1] | - |
| Etanchéité à l'eau : | W1 [EN 1928] | - |
| Exposition aux intempéries : | 4 | mois |

3.2. Isolation

### 3.2.3. Laine de verre KNAUF INSULATION TP 138 ECOSE® Technology

L'isolation sera réalisée au moyen de panneaux semi-rigides de laine de verre non revêtue. Elle sera obtenue par la fusion de verre recyclé et de sable. Ce mélange sera lié au moyen d'un liant naturel à base végétale, sans phénol et sans formaldéhyde. Elle sera de couleur brune, sans colorant ou pigment ajouté.

Ce produit sera spécialement conçu pour l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées. Grâce à sa forte rigidité latérale, il pourra être posé entre les chevrons sans fixation supplémentaire.

L'isolation sera livrée sous forme de panneaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieure d'une housse étanche thermo-rétractée.

Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d'une déclaration de performance.

Ils seront par ailleurs certifiés par un ATG [référence H563] délivré par l’UBAtc et donnant lieu à une garantie décennale, ainsi que du certificat Indoor Air Confort Gold, délivré par Eurofins (qualité de l'air intérieur).

| Dimensions (l x L) : | 600 x 1350 | mm |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur : | 60 - 85 - 100 - 120 - 140 - 160 | mm |
| Conductivité thermique (λd) : | 0,032 [EN 12667] | W/m.K |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | A1 : non combustible [EN 13501-1] | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (µ) : | ≤ 1 [EN 12086] | - |
| Résistance au passage de l'air : | ≥ 5 | AF(i) (kPa.s/m2) |
| Chaleur spécifique (Cp) : | env. 1030 [EN 12524] | J/Kg.K |
| Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur et à l'humidité : | pas de modifications [EN 1604] | - |

3.3. Membrane pare-vapeur

### 3.3.1. Ecran KNAUF INSULATION LDS 100 [variante 01]

Membrane en polyéthylène de couleur blanche translucide capable de contrôler la diffusion de la vapeur d’eau. L'écran pare-vapeur sera étanche à l’air. Sa valeur Sd élevée permettra une perméabilité très limitée au passage de vapeur d’eau.

| Dimensions : | 50 x 2 | 12,5 x 2 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur du film : | 0,2 |  | mm |
| Poids : | 185 |  | gr/m² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) : | > 100 |  | m |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | E [EN 13501-1] |  | - |
| Exposition aux intempéries : | 3 |  | mois |

### 3.3.2. Ecran hygrovariable KNAUF INSULATION ETAPLUS [variante 02]

Membrane en polypropylène de couleur gris clair, semi-transparente capable de contrôler la diffusion de la vapeur d’eau. L'écran pare-vapeur sera étanche à l’air. En fonction de l'humidité relative de l'air sur chacune de ses faces, la résistance à la diffusion de vapeur de la membrane pourra s'étendre de 0,3 à 5 mètres.

| Dimensions : | 40 x 1,5 | m |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur du film : | 0,2 | mm |
| Poids : | env. 80 | gr/m² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) : | 0,3 ≤ Sd ≤ 5,0 | m |
| Perméabilité moyenne à la vapeur d'eau : | 2,3 | m |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | E [EN 13501-1] | - |

3.4. Accessoires pour membranes

### 3.4.1. Ruban adhésif KNAUF INSULATION SOLIPLAN

Bande adhésive blanche à base de papier kraft sur papier siliconé brun recouvert d’une pellicule de colle acrylate. Cette bande est destinée à étanchéifier les recouvrements entre deux membranes (pare-vapeur ou pare-pluie). Elle sera également prévue pour le colmatage de petits percements accidentels dans les membranes.

Données techniques :

Résistance à la température : -40°C à +100°C

Température de mise en œuvre : -10°C

Dimensions : 40 m x 60 mm

### 3.4.2 Ruban adhésif KNAUF INSULATION SOLIFIT

Bande adhésive bleue en LDPE sur papier siliconé brun recouvert d’une pellicule de colle acrylate. Cette bande est destinée à étanchéifier les raccords au niveau du passage de câbles ou de canalisation au travers du pare-vapeur.

Données techniques :

Résistance à la température : -40°C à +100°C

Température de mise en œuvre : -10°C

Dimensions : 25 m x 60 mm

### 3.4.3 Ruban adhésif double face KNAUF INSULATION KLEBERAUPE

Bande adhésive double face de couleur transparente. Cette bande est destinée à assurer la fixation d'une membrane pare-vapeur contre un structure constituée de profilés métalliques.

Données techniques :

Dimensions : 10 m x 25 mm

### 3.4.4. Colle KNAUF INSULATION SOLIMUR

Colle mono-composante de couleur bleue à base de polymères, livrée en cartouche de 310 ml. Cette colle est destinée au collage étanche entre les membranes pare-vapeur et les maçonneries adjacentes.

Données techniques :

Résistance à la température : -20°C à +85°C

Température de mise en œuvre : +5°C à + 50°C

Séchage : 1 jour/mm suivant conditions atmosphériques

### 3.4.5. Manchon d'étanchéité

Manchons adhésifs permettant d'assurer l'étanchéité au niveau du passage de gaines ou de câbles à travers les membranes pare-vapeur.

Données techniques :

Manchon préfabriqué M15-22 (pour câbles avec diamètre entre 15 et 22mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 150 x 150 x 30

Manchon universel à coller M75 - 125 (pour gaines avec diamètre entre 75 et 125mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 400 x 400 x 260

4. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

4.1. Pose de la membrane de sous-toiture

4.1.1 Pose sur une toiture à versants

L'écran sera posé horizontalement sur les chevrons ou les fermettes, en partant du pied de charpente vers le faîtage. L'entraxe maximal entre les montants sera de 600mm. La membrane sera déroulée, face imprimée vers le haut, et préfixée à l’aide d’agrafes. Le chevauchement minimum entre les lés sera de 100mm pour les pentes supérieures à 25°, et de 200mm pour les pentes inférieures. Les raccords seront étanchéifiés au moyen des bandes adhésives prévues par le fabricant.

La fixation définitive de l’écran se fera à l’aide des contre-lattes qui seront posées parallèlement dans l’axe des chevrons ou fermettes. Les contre-lattes seront obligatoirement d’une qualité conforme aux normes en vigueur pour les bois de construction. Elles permettront de maintenir l'écran de sous-toiture et de créer un espace entre celui-ci et les lattes afin de permettre l’écoulement de l’eau de pluie. Elles limiteront également le danger de dégradation de la sous-toiture lors des travaux de couverture.

4.2. Pose de l’isolation

### 4.2.2 Pose des panneaux dans une toiture à versant

L’isolation sera posée entre les chevrons, ou les fermettes préfabriquées, composant la structure de la toiture. L'épaisseur sera conforme à celle mentionnée précédemment. Au besoin, une sous-structure composée de chevrons en bois ou de profilés métalliques sera mise en œuvre de manière à créer l'espace nécessaire pour une seconde couche d'isolation. La pose se fera alors en deux couches croisées.

L'isolant sera mis à mesure au moyen d'un couteau. Pour un calage optimal, la largeur de coupe correspondra à la distance entre les chevrons augmenté de 15 à 20mm. L'entreprise devra s'assurer que la découpe soit parfaitement droite et rectiligne de manière à garantir le parfait remplissage entre les chevrons.

De façon générale, ce remplissage devra être complet et aucun espace ne devra être prévu entre l'isolation et la membrane de sous-toiture. Cette recommandation permettra de réduire le risque de créer un flux d'air à travers et autour de l'isolant dont les performances thermiques en seraient affaiblies. Toutefois, un espace de minimum 20mm pourra être maintenu en présence d'une sous-toiture trop étanche à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd ≥ 1m), en présence d'une membrane souple mal placée ou non tendue ou en présence d'un matériau dont les performances ne sont pas connues (existant avant rénovation).

4.3. Pose de la membrane pare-vapeur

4.3.1. Pose sous un versant

La pose de cet écran sera prévu à l'intérieur de la construction, du côté chaud de l'isolation. La membrane sera déroulée horizontalement contre la face intérieure de l'isolation. Elle sera agrafée, face imprimée vers le bas, contre les chevrons ou les fermettes composant la structure de la toiture. Dans le cas d'une sous-structure métallique, le pare-vapeur sera fixé au moyen d'un ruban adhésif double face. Dans le cas d'une pose en couches croisées, aucune membrane ne sera placée entre les deux couches.

L'entreprise veillera à prévoir un chevauchement de min. 100mm entre les lés. Les raccords seront obligatoirement étanchéifiés au moyen des bandes adhésives prévues par le fabricant. Cette opération permettra de garantir les performances du système, ainsi qu'une bonne étanchéité à l'air du bâtiment. Les raccords entre le pare-vapeur et les maçonneries seront réalisés au moyen de la colle fournie par le fabricant.

L'entreprise évitera de détériorer le pare-vapeur par le passage de câbles, de conduites ou autres canalisations. Si cela n’est pas possible, l'entreprise utilisera obligatoirement les manchons fournis par le fabricant.