| cahier des charges ¦ isolation ISOLATION DES MURS CREUX KNAUF INSULATION TP 430 KD | Reference : | SB08-C02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 2.0 | FR |
|  | Pages : | 2 |  |
|  | Release date : | 10.09.2014 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.3. isolation en laine de verre des murs creux

Ces prescriptions pour cahier des charges décrivent la mise en œuvre d'une isolation thermique et acoustique en laine de verre dans la coulisse d'un mur creux.

2. GENERALITES

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les isolants en laine minérale répondront à la norme EN 13162 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification.

2.2. Recommandations particulières

Les emplacements prévus pour la pose des isolants seront propres, secs et exempts de tous résidus pouvant nuire à leurs performances (pont thermique, défaut d'étanchéité, débris pouvant provoquer des déchirures, etc.).

L'isolation sera impérativement mise en œuvre de façon continue en évitant toute interruption susceptible de provoquer des points froids. Une attention particulière sera portée à la réalisation des raccords entre l'isolation de la toiture et celle des parois adjacentes.

Les membranes pare-vapeur seront posées de façon parfaitement jointive. Aucun percement ne sera autorisé. Les jonctions au niveau des lés et les raccords avec les parois adjacentes seront rendues parfaitement étanches au moyen des bandes adhésives prévues à cet effet.

Si ces conditions ne peuvent être respectées, le sous-traitant sera tenu d’en informer le maître d'ouvrage qui prendra ses dispositions.

3. DESCRIPTION DES MATERIAUX

3.2. Isolation

### 3.2.6. Laine de verre KNAUF INSULATION TP 430 KD ECOSE® Technology

L'isolation sera réalisée au moyen de panneaux rigides de laine de verre. Elle sera obtenue par la fusion de verre recyclé et de sable. Ce mélange sera lié au moyen d'un liant naturel à base végétale, sans phénol et sans formaldéhyde. Elle sera de couleur brune, sans colorant ou pigment ajouté. Les panneaux seront revêtus, sur une face, d'un voile de verre brun clair.

Ce produit sera spécialement conçu pour l'isolation thermique et acoustique des murs creux ou des cloisons de doublage.

L'isolation sera livrée sous forme de panneaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieure d'une housse étanche thermo-rétractée.

Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d'une déclaration de performance.

Ils seront par ailleurs certifiés par un ATG [référence H563] délivré par l’UBAtc et donnant lieu à une garantie décennale, ainsi que du certificat Indoor Air Confort Gold, délivré par Eurofins (qualité de l'air intérieur).

| Dimensions (l x L) : | 600 x 1250 | mm |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur : | 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 | mm |
| Conductivité thermique (λd) : | 0,034 [EN 12667] | W/m.K |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | A1 : non combustible [EN 13501-1] | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (µ) : | ≤ 1 [EN 12086] | - |
| Résistance au passage de l'air : | ≥ 5 | AF(i) (kPa.s/m2) |
| Chaleur spécifique (Cp) : | env. 1030 [EN 12524] | J/Kg.K |
| Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur et à l'humidité : | pas de modifications [EN 1604] | - |

4. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

4.2. Pose de l’isolation

### 4.2.4 Pose des panneaux dans un mur creux

L'isolation sera posée en remplissage complet de la coulisse du double mur. L'épaisseur sera conforme à celle mentionnée précédemment. En cas de divergence entre cette information et l'espace réellement disponible sur chantier, l'entreprise contactera préalablement l'auteur de projet.

Les panneaux seront placés horizontalement et fixés contre la maçonnerie portante en alternant les joints de manière à obtenir une enveloppe isolante parfaitement continue. Le support sera nettoyé et débarrassé de tout résidu de mortier pouvant empêcher un contact optimal entre le mur et l'isolant. De manière générale, l'entreprise veillera à éviter tout espace entre les panneaux afin de prévenir tout risque de pont thermique. Les panneaux seront fixés au moyen de crochets d'ancrage pourvus de rosaces (6 fixations au m² suivant ATG murs creux). La mise en œuvre de la brique de parement pourra être réalisée simultanément à la pose de l'isolation.