| cahier des charges ¦ isolation ISOLATION DES BARDAGES KNAUF INSULATION TP 138 | Reference : | SB08-D01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 2.0 | FR |
|  | Pages : | 3 |  |
|  | Release date : | 10.09.2014 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.4. isolation en laine de verre des bardages

Ces prescriptions pour cahier des charges décrivent la mise en œuvre d'une isolation thermique et acoustique en laine de verre à l'arrière d'un bardage léger ou d'un mur rideau.

2. GENERALITES

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les isolants en laine minérale répondront à la norme EN 13162 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification.

2.2. Recommandations particulières

Les emplacements prévus pour la pose des isolants seront propres, secs et exempts de tous résidus pouvant nuire à leurs performances (pont thermique, défaut d'étanchéité, débris pouvant provoquer des déchirures, etc.).

L'isolation sera impérativement mise en œuvre de façon continue en évitant toute interruption susceptible de provoquer des points froids. Une attention particulière sera portée à la réalisation des raccords entre l'isolation de la toiture et celle des parois adjacentes.

Les membranes pare-vapeur seront posées de façon parfaitement jointive. Aucun percement ne sera autorisé. Les jonctions au niveau des lés et les raccords avec les parois adjacentes seront rendues parfaitement étanches au moyen des bandes adhésives prévues à cet effet.

Si ces conditions ne peuvent être respectées, le sous-traitant sera tenu d’en informer le maître d'ouvrage qui prendra ses dispositions.

3. DESCRIPTION DES MATERIAUX

3.1. Membrane de sous-toiture

### 3.1.1 Ecran KNAUF INSULATION HQ PREMIUM

Membrane en polypropylène de couleur bleue et hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). La membrane sera étanche à l’eau et à l’air. Sa valeur Sd très faible autorisera une perméabilité très importante au passage de vapeur d’eau.

| Dimensions : | 50 x 1,5 | m |
| --- | --- | --- |
| Poids : | 180 [EN 2286-2] | gr/m² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) : | ≤ 0,03 | m |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | E [EN 13501-1] | - |
| Etanchéité à l'eau : | W1 [EN 1928] | - |
| Exposition aux intempéries : | 4 | mois |

3.2. Isolation

### 3.2.3. Laine de verre KNAUF INSULATION TP 138 ECOSE® Technology

L'isolation sera réalisée au moyen de panneaux semi-rigides de laine de verre non revêtue. Elle sera obtenue par la fusion de verre recyclé et de sable. Ce mélange sera lié au moyen d'un liant naturel à base végétale, sans phénol et sans formaldéhyde. Elle sera de couleur brune, sans colorant ou pigment ajouté.

Ce produit sera spécialement conçu pour l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées. Grâce à sa forte rigidité latérale, il pourra être posé entre les chevrons sans fixation supplémentaire.

L'isolation sera livrée sous forme de panneaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieure d'une housse étanche thermo-rétractée.

Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d'une déclaration de performance.

Ils seront par ailleurs certifiés par un ATG [référence H563] délivré par l’UBAtc et donnant lieu à une garantie décennale, ainsi que du certificat Indoor Air Confort Gold, délivré par Eurofins (qualité de l'air intérieur).

| Dimensions (l x L) : | 600 x 1350 | mm |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur : | 60 - 85 - 100 - 120 - 140 - 160 | mm |
| Conductivité thermique (λd) : | 0,032 [EN 12667] | W/m.K |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | A1 : non combustible [EN 13501-1] | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (µ) : | ≤ 1 [EN 12086] | - |
| Résistance au passage de l'air : | ≥ 5 | AF(i) (kPa.s/m2) |
| Chaleur spécifique (Cp) : | env. 1030 [EN 12524] | J/Kg.K |
| Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur et à l'humidité : | pas de modifications [EN 1604] | - |

3.4. Accessoires pour membranes

### 3.4.1. Ruban adhésif KNAUF INSULATION SOLIPLAN

Bande adhésive blanche à base de papier kraft sur papier siliconé brun recouvert d’une pellicule de colle acrylate. Cette bande est destinée à étanchéifier les recouvrements entre deux membranes (pare-vapeur ou pare-pluie). Elle sera également prévue pour le colmatage de petits percements accidentels dans les membranes.

Données techniques :

Résistance à la température : -40°C à +100°C

Température de mise en œuvre : -10°C

Dimensions : 40 m x 60 mm

### 3.4.2 Ruban adhésif KNAUF INSULATION SOLIFIT

Bande adhésive bleue en LDPE sur papier siliconé brun recouvert d’une pellicule de colle acrylate. Cette bande est destinée à étanchéifier les raccords au niveau du passage de câbles ou de canalisation au travers du pare-vapeur.

Données techniques :

Résistance à la température : -40°C à +100°C

Température de mise en œuvre : -10°C

Dimensions : 25 m x 60 mm

### 3.4.3 Ruban adhésif double face KNAUF INSULATION KLEBERAUPE

Bande adhésive double face de couleur transparente. Cette bande est destinée à assurer la fixation d'une membrane pare-vapeur contre un structure constituée de profilés métalliques.

Données techniques :

Dimensions : 10 m x 25 mm

### 3.4.4. Colle KNAUF INSULATION SOLIMUR

Colle mono-composante de couleur bleue à base de polymères, livrée en cartouche de 310 ml. Cette colle est destinée au collage étanche entre les membranes pare-vapeur et les maçonneries adjacentes.

Données techniques :

Résistance à la température : -20°C à +85°C

Température de mise en œuvre : +5°C à + 50°C

Séchage : 1 jour/mm suivant conditions atmosphériques

### 3.4.5. Manchon d'étanchéité

Manchons adhésifs permettant d'assurer l'étanchéité au niveau du passage de gaines ou de câbles à travers les membranes pare-vapeur.

Données techniques :

Manchon préfabriqué M15-22 (pour câbles avec diamètre entre 15 et 22mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 150 x 150 x 30

Manchon universel à coller M75 - 125 (pour gaines avec diamètre entre 75 et 125mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 400 x 400 x 260

4. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

4.1. Pose de la membrane de sous-toiture

4.1.2. Pose derrière un bardage

L'écran sera posé horizontalement, et de bas ou haut, sur les chevrons composant la sous-structure du bardage. La membrane sera déroulée, face imprimée vers l'extérieur, et préfixée à l’aide d’agrafes (minimum 10 par m1). Le chevauchement minimum entre les lés sera de 100mm. Les raccords seront étanchéifiés au moyen des bandes adhésives prévues par le fabricant.

La fixation définitive de l’écran pare-pluie se fera à l’aide des contre-lattes qui seront posées parallèlement, ou perpendiculairement, par rapport aux chevrons. Les contre-lattes seront obligatoirement d’une qualité conforme aux normes en vigueur pour les bois de construction. Elles permettront de fixer définitivement l'écran de sous-toiture et de créer un espace ventilé entre celui-ci et le bardage.

4.2. Pose de l’isolation

### 4.2.5 Pose des panneaux derrière un bardage

L’isolation sera posée entre les chevrons composant la sous-structure du bardage. L'épaisseur sera conforme à celle mentionnée précédemment. Au besoin, une structure secondaire composée de chevrons en bois ou de profilés métalliques sera mise en œuvre de manière à créer l'espace nécessaire pour une seconde couche d'isolation. La pose se fera alors en deux couches croisées.

L'isolant sera mis à mesure au moyen d'un couteau. Pour un calage optimal, la largeur de coupe correspondra à la distance entre les chevrons augmenté de 20mm. L'entreprise devra s'assurer que la découpe soit parfaitement droite et rectiligne de manière à garantir le parfait remplissage entre les chevrons.

Si l'entraxe le permet (640mm pour des bois de 60mm de section), les panneaux seront simplement insérés entre les montants en partant du pied du mur.

De façon générale, ce remplissage devra être complet et aucun espace ne devra être prévu entre le support et la membrane de sous-toiture. Cette recommandation permettra de réduire le risque de créer un flux d'air à travers et autour de l'isolant dont les performances thermiques en seraient affaiblies.