| cahier des charges ¦ isolation ISOLATION DES OSSATURES EN BOIS KNAUF INSULATION NATUROLL 032 | Reference : | SB08-G02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 2.0 | FR |
|  | Pages : | 4 |  |
|  | Release date : | 10.09.2014 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.8. isolation en laine de verre des ossature bois

Ces prescriptions pour cahier des charges décrivent la mise en œuvre d'une isolation thermique et acoustique en laine de verre entre les montants d'une paroi extérieure à ossature bois. Ce descriptif prévoit, par défaut, la pose d'une membrane pare-vapeur du côté intérieur de l'ossature, et d'une membrane pare-pluie du côté extérieur.

2. GENERALITES

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les isolants en laine minérale répondront à la norme EN 13162 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification.

2.2. Recommandations particulières

Les emplacements prévus pour la pose des isolants seront propres, secs et exempts de tous résidus pouvant nuire à leurs performances (pont thermique, défaut d'étanchéité, débris pouvant provoquer des déchirures, etc.).

L'isolation sera impérativement mise en œuvre de façon continue en évitant toute interruption susceptible de provoquer des points froids. Une attention particulière sera portée à la réalisation des raccords entre l'isolation de la toiture et celle des parois adjacentes.

Les membranes pare-vapeur seront posées de façon parfaitement jointive. Aucun percement ne sera autorisé. Les jonctions au niveau des lés et les raccords avec les parois adjacentes seront rendues parfaitement étanches au moyen des bandes adhésives prévues à cet effet.

Si ces conditions ne peuvent être respectées, le sous-traitant sera tenu d’en informer le maître d'ouvrage qui prendra ses dispositions.

3. DESCRIPTION DES MATERIAUX

3.1. Membrane de sous-toiture

### 3.1.1 Ecran KNAUF INSULATION HQ PREMIUM

Membrane en polypropylène de couleur bleue et hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). La membrane sera étanche à l’eau et à l’air. Sa valeur Sd très faible autorisera une perméabilité très importante au passage de vapeur d’eau.

| Dimensions : | 50 x 1,5 | m |
| --- | --- | --- |
| Poids : | 180 [EN 2286-2] | gr/m² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) : | ≤ 0,03 | m |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | E [EN 13501-1] | - |
| Etanchéité à l'eau : | W1 [EN 1928] | - |
| Exposition aux intempéries : | 4 | mois |

3.2. Isolation

### 3.2.20. Laine de verre KNAUF INSULATION NATUROLL 032 ECOSE® Technology

L'isolation sera réalisée au moyen de panneaux roulés semi-rigides de laine de verre non revêtue. Elle sera obtenue par la fusion de verre recyclé et de sable. Ce mélange sera lié au moyen d'un liant naturel à base végétale, sans phénol et sans formaldéhyde. Elle sera de couleur brune, sans colorant ou pigment ajouté.

Ce produit sera spécialement conçu pour l'isolation thermique et acoustique des constructions à ossature bois. Grâce à sa forte rigidité latérale, il pourra être posé sans fixation supplémentaire. Il sera disponible en largeur de 380 ou 575mm de manière à pouvoir être intégré sans découpe entre les montants de l'ossature.

L'isolation sera livrée sous forme de rouleaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieure d'une housse étanche thermo-rétractée.

Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d'une déclaration de performance.

Ils seront par ailleurs certifiés par un ATG [référence H563] délivré par l’UBAtc et donnant lieu à une garantie décennale, ainsi que du certificat Indoor Air Confort Gold, délivré par Eurofins (qualité de l'air intérieur).

| Largeur : | 380 | 575 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur : | 90 - 120 - 140 - 180 |  | mm |
| Conductivité thermique (λd) : | 0,032 [EN 12667] |  | W/m.K |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | A1 : non combustible [EN 13501-1] |  | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (µ) : | ≤ 1 [EN 12086] |  | - |
| Résistance au passage de l'air : | ≥ 5 |  | AF(i) (kPa.s/m2) |
| Chaleur spécifique (Cp) : | env. 1030 [EN 12524] |  | J/Kg.K |
| Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur et à l'humidité : | pas de modifications [EN 1604] |  | - |

3.3. Membrane pare-vapeur

### 3.3.1. Ecran KNAUF INSULATION LDS 100 [variante 01]

Membrane en polyéthylène de couleur blanche translucide capable de contrôler la diffusion de la vapeur d’eau. L'écran pare-vapeur sera étanche à l’air. Sa valeur Sd élevée permettra une perméabilité très limitée au passage de vapeur d’eau.

| Dimensions : | 50 x 2 | 12,5 x 2 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur du film : | 0,2 |  | mm |
| Poids : | 185 |  | gr/m² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) : | > 100 |  | m |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | E [EN 13501-1] |  | - |
| Exposition aux intempéries : | 3 |  | mois |

### 3.3.2. Ecran hygrovariable KNAUF INSULATION ETAPLUS [variante 02]

Membrane en polypropylène de couleur gris clair, semi-transparente capable de contrôler la diffusion de la vapeur d’eau. L'écran pare-vapeur sera étanche à l’air. En fonction de l'humidité relative de l'air sur chacune de ses faces, la résistance à la diffusion de vapeur de la membrane pourra s'étendre de 0,3 à 5 mètres.

| Dimensions : | 40 x 1,5 | m |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur du film : | 0,2 | mm |
| Poids : | env. 80 | gr/m² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) : | 0,3 ≤ Sd ≤ 5,0 | m |
| Perméabilité moyenne à la vapeur d'eau : | 2,3 | m |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | E [EN 13501-1] | - |

3.4. Accessoires pour membranes

### 3.4.1. Ruban adhésif KNAUF INSULATION SOLIPLAN

Bande adhésive blanche à base de papier kraft sur papier siliconé brun recouvert d’une pellicule de colle acrylate. Cette bande est destinée à étanchéifier les recouvrements entre deux membranes (pare-vapeur ou pare-pluie). Elle sera également prévue pour le colmatage de petits percements accidentels dans les membranes.

Données techniques :

Résistance à la température : -40°C à +100°C

Température de mise en œuvre : -10°C

Dimensions : 40 m x 60 mm

### 3.4.2 Ruban adhésif KNAUF INSULATION SOLIFIT

Bande adhésive bleue en LDPE sur papier siliconé brun recouvert d’une pellicule de colle acrylate. Cette bande est destinée à étanchéifier les raccords au niveau du passage de câbles ou de canalisation au travers du pare-vapeur.

Données techniques :

Résistance à la température : -40°C à +100°C

Température de mise en œuvre : -10°C

Dimensions : 25 m x 60 mm

### 3.4.3 Ruban adhésif double face KNAUF INSULATION KLEBERAUPE

Bande adhésive double face de couleur transparente. Cette bande est destinée à assurer la fixation d'une membrane pare-vapeur contre un structure constituée de profilés métalliques.

Données techniques :

Dimensions : 10 m x 25 mm

### 3.4.4. Colle KNAUF INSULATION SOLIMUR

Colle mono-composante de couleur bleue à base de polymères, livrée en cartouche de 310 ml. Cette colle est destinée au collage étanche entre les membranes pare-vapeur et les maçonneries adjacentes.

Données techniques :

Résistance à la température : -20°C à +85°C

Température de mise en œuvre : +5°C à + 50°C

Séchage : 1 jour/mm suivant conditions atmosphériques

### 3.4.5. Manchon d'étanchéité

Manchons adhésifs permettant d'assurer l'étanchéité au niveau du passage de gaines ou de câbles à travers les membranes pare-vapeur.

Données techniques :

Manchon préfabriqué M15-22 (pour câbles avec diamètre entre 15 et 22mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 150 x 150 x 30

Manchon universel à coller M75 - 125 (pour gaines avec diamètre entre 75 et 125mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 400 x 400 x 260

4. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

4.1. Pose de la membrane de sous-toiture

4.1.3. Pose sur une ossature en bois

L'écran sera posé horizontalement, et de bas ou haut, sur les montants composant la structure principale de la paroi extérieure. La membrane sera déroulée, face imprimée vers l'extérieur, et préfixée à l’aide d’agrafes (minimum 10 par m1). Le chevauchement minimum entre les lés sera de 100mm. Les raccords seront étanchéifiés au moyen des bandes adhésives prévues par le fabricant.

La fixation définitive de l’écran pare-pluie se fera à l’aide des contre-lattes qui seront posées parallèlement, ou perpendiculairement, par rapport aux montants. Les contre-lattes seront obligatoirement d’une qualité conforme aux normes en vigueur pour les bois de construction. Elles permettront de fixer définitivement l'écran de sous-toiture et de créer un espace ventilé entre celui-ci et le parachèvement extérieur.

4.2. Pose de l’isolation

### 4.2.9 Pose des rouleaux dans une ossature en bois

La pose de l’isolation sera prévue en remplissage complet des cavités disponibles entre les montants de l'ossature. Aucun espace ne devra subsister. Cette recommandation permettra de réduire le risque de créer un flux d'air à travers et autour de l'isolant dont les performances thermiques en seraient affaiblies. L'épaisseur sera conforme à celle mentionnée précédemment. En cas de divergence entre cette information et l'espace réellement disponible sur chantier, l'entreprise contactera préalablement l'auteur de projet.

L'isolant sera tout d'abord déroulé de manière à récupérer son épaisseur initiale. Il sera simplement poussé entre les montants en commençant par le bas de l'ossature. Pour faciliter la manipulation du matelas, l'entreprise pourra tracer sur l'ossature un trait correspondant à la longueur des rouleaux. Cette longueur étant fonction de l'épaisseur, l'entreprise trouvera cette information sur l'emballage du produit. Ce repère permettra à l'entreprise de positionner l'isolation correctement et d'éviter tout vide par rapport à la lisse inférieure.

Le dimensionnement des panneaux a été optimalisé pour des ossatures présentant les entraxes et les sections suivantes :

| Entraxe (en mm) | Largeur des montants (en mm) |
| --- | --- |
| 400 | 30 à 40 |
| 425 | 50 à 65 |
| 600 | 30 à 45 |
| 625 | 55 à 65 |

Dans ces cas, la largeur spécifique des rouleaux permettra de les insérer sans découpe de façon optimale. Une surlargeur de 5 à 20mm sera ainsi préservée afin d'assurer le coincement de l'isolant entre les montants. En  présence d'entraxes ou de sections différentes, l'isolant sera mis à mesure au moyen d'un couteau. L'entreprise devra s'assurer que la découpe soit parfaitement droite et rectiligne de manière à garantir le parfait remplissage entre les montants. De manière générale, elle veillera à éviter tout espace entre les panneaux et les montants de façon à prévenir tout risque de pont thermique.

4.3. Pose de la membrane pare-vapeur

4.3.4. Pose contre une ossature

La pose de cet écran sera prévu à l'intérieur de la construction, du côté chaud de l'isolation. La membrane sera déroulée horizontalement contre la face intérieure de l'isolation. Elle sera agrafée, face imprimée orientée du côté du local, sur les montants composant la structure de la paroi extérieure.

L'entreprise veillera à prévoir un chevauchement de min. 100mm entre les lés. Les raccords seront obligatoirement étanchéifiés au moyen des bandes adhésives prévues par le fabricant. Cette opération permettra de garantir les performances du système, ainsi qu'une bonne étanchéité à l'air du bâtiment. Les raccords entre le pare-vapeur et les maçonneries seront réalisés au moyen de la colle fournie par le fabricant.

L'entreprise évitera de détériorer le pare-vapeur par le passage de câbles, de conduites ou autres canalisations. Si cela n’est pas possible, l'entreprise utilisera obligatoirement les manchons fournis par le fabricant.