| bestektekst ¦ isolatie ISOLATIE VAN SPOUWMUREN KNAUF INSULATION TP 430 KD | Reference: | SB08-C02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version: | 2.0 | NL |
|  | Pages: | 2 |  |
|  | Release date: | 28.10.2014 |  |

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.3. Isoleren van spouwmuren met glaswol

Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van een thermisch en akoestisch isolatiemateriaal uit glaswol in de spouw van een spouwmuur.

2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische bladen.

De isolatiematerialen uit minerale wol beantwoorden aan de norm EN 13162 - 2013: Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Producten vervaardigd uit minerale wol (MW) - Specificatie.

2.2. Bijzondere aanbevelingen

De locaties waar de isolatiematerialen worden aangebracht moeten schoon en droog zijn en vrij van afvalresten die de prestaties kunnen aantasten (koudebrug, gebrekkige afdichting, puin dat scheuren kan veroorzaken enz.).

De isolatie moet doorlopend aangebracht worden zonder onderbrekingen omdat die kunnen leiden tot het ontstaan van koudebruggen. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de realisatie van de verbindingen tussen de isolatie van het dak en deze van de aangrenzende muren of wanden.

De dampschermen worden perfect aansluitend aangebracht. Doorboringen zijn niet toegestaan. De aansluitingen tussen de banen en de verbindingen met de aangrenzende muren of wanden worden perfect afgedicht met behulp van daartoe speciaal voorziene kleefband.

Indien niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, dan zal de onderaannemer de opdrachtgever inlichten die dan maatregelen zal nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.2. Isolatie

- 3.2.6. Glaswol KNAUF INSULATION TP 430 KD ECOSE® Technology

De isolatie wordt uitgevoerd met half harde glaswolplaten. De isolatie wordt verkregen door smelting van gerecycleerd glas en zand. Dit mengsel wordt gebonden met een fenol- en formaldehydevrij, natuurlijk plantaardig bindmiddel. De isolatie heeft een bruine kleur en bevat geen toegevoegde kleurstoffen of pigmenten. De platen zijn aan één zijde bekleed met een lichtbruin glasvlies.

Dit product is speciaal ontworpen voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren of voorzetwanden.

De isolatie wordt geleverd onder de vorm van platen. Deze platen worden verpakt in polyethyleenfolie en dan gestapeld op pallets die afgedicht worden met een krimphoes.

In overeenstemming met de geldende Europese reglementeringen zijn de producten afgestempeld met het CE-logo en vergezeld van een prestatieverklaring.

De producten bezitten voorts een ATG-certificaat [referentie H563] afgeleverd door de BUtgb (wat aanleiding geeft tot een tienjarige waarborg) en ook een Indoor Air Comfort Gold certificaat, afgeleverd door Eurofins (binnenluchtkwaliteit).

| Afmetingen (l x L): | 600 x 1250 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte: | 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 | mm |
| Warmtegeleidbaarheid (λd): | 0,034 [EN 12667] | W/m.K |
| Brandreactie [Euroklasse]: | A1: niet brandbaar [EN 13501-1] | - |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (µ): | ~ 1 [EN 12086] | - |
| Luchtstromingsweerstand: | ≥ 5 | AF(i) (kPa.s/m2) |
| Specifieke warmte (Cp): | ca. 1030 [EN 12524] | J/Kg.K |

4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN

4.2. Plaatsing van de isolatie

- 4.2.4 Plaatsing van platen in een spouwmuur

De isolatie wordt aangebracht met volledige vulling van de luchtspouw van de dubbele muur. De dikte stemt overeen met de eerder vermelde dikte. Bij afwijking tussen deze informatie en de ruimte die werkelijk beschikbaar is op de werf zal de aannemer eerst contact opnemen met de projectontwerper.

De platen worden horizontaal aangebracht en tegen het dragende metselwerk bevestigd met geschrankte voegen zodat een perfect ononderbroken isolatieschil wordt verkregen. De ondergrond wordt gereinigd en alle specieresten die een optimaal contact tussen de muur en de isolatie kunnen beletten, worden verwijderd. Om elk risico op thermische bruggen uit te sluiten, moet de aannemer er in principe op toezien dat er geen ruimte gelaten wordt tussen de platen. De platen worden bevestigd met behulp van spouwankers met rozet of m.b.v geschikte isolatiepluggen (5 bevestigingen per m² volgens ATG spouwmuren). Het optrekken van het buitenspouwblad in gevelsteen kan gelijktijdig gebeuren met het aanbrengen van de isolatie.